Капролон, фторопласт

Наименование
Описание
Цена
1
Капролон
(Полиамид-6) 
Выпускается в листах, стержнях, кругах.
Производится в процессе низкотемпературной анионной полимеризации
лактама (аминокапроновой кислоты) в присутствии щелочных
катализаторов и различных активаторов. Не подвержен коррозии,
экологически чист, имеет санитарно-эпидемиологическое заключение
на контакт с пищевыми продуктами.
Применяется для изготовления деталей конструкционного и
антифрикционного назначения: втулок, вкладышей, подшипников,
клапанов, колец, фланцев и т.д. Устойчив к воздействию углеводов,
масел, спиртов, кетонов, эфиров, щелочей и слабых кислот.
Растворяется в крезолах, фенолах, концентрированных
неорганических кислотах, муравьиной и уксусной кислотах, во
фторированных и хлорированных спиртах и кетонах. Детали из
полиамида-6 отлично поглощают ударные нагрузки, долговечны, имеют
низкий коэффициент трения и могут работать без смазки в узлах
трения. Так же является прекрасным диэлектриком, который не
уступает, а по механической и тепловой стойкости превосходит такие
изоляторы, как полистирол, поливинилхлорид и другие. Хорошо
обрабатывается фрезерованием, точением, сверлением и
шлифованием.

2
Фторопласт 
Выпускается в пластинах и стержнях. 
ФТОРОПЛАСТ-4 — политетрафторэтилен, получают полимеризацией
тетрафторэтилена. Зарубежные аналоги Ф-4: тефлон (США), флюон
(Англия), сорефлон (Франция), аглофлон (Италия), гостафлон
(Германия), полифлон (Япония).
По химической стойкости Ф-4 превосходит благородные металлы,
эмали, спецстали. Самые агрессивные химические вещества (кислоты,
щелочи, окислители, растворители) не оказывают на Ф-4 никакого
воздействия даже при высокой температуре. На Ф-4 оказывают
воздействие только расплавы щелочных металлов, растворы их в
аммиаке, трехфтористый хлор и элементарный фтор при высоких
температурах.
У фторопласта самый низкий среди конструкционных материалов
коэффициент трения, а равенство статического и динамического
коэффициентов трения фторопласта-4 и композиций на его основе
обуславливают широкое его применение в машиностроении — в узлах
трения механизмов машин и приборов в качестве подшипников и опор
скольжения, подвижных уплотнителей поршневых колец, манжет
работающих без смазки, с ограниченной смазкой и при наличии
коррозионной среды. 
Использование фторопластов в узлах трения повышает надежность и
долговечность механизмов, обеспечивает стабильную эксплуатацию в
условиях агрессивных сред, глубокого вакуума и при криогенных
температурах.
Высокая термостойкость в сочетании с превосходными
диэлектрическими характеристиками материала позволяет применять
его в электронной промышленности для изоляции проводов, кабелей,
разъемов, изготовления печатных плат, пазовой изоляции
электрических машин, а также в технике СВЧ.
Фторопласт-4 эксплуатируется при t° от –269°С до +260°С, причем
верхний предел ограничевается не потерей химической стойкости, а
снижением физико-механических свойств. При нагревании выше +327
°С происходит плавление, но полимер не переходит в вязко-текучее
состояние вплоть до t° +415 °С.
Физиологическая и биологическая безвредность фторопласта
обуславливает его широкое применение в медицинской и
фармацевтической промышленности: из него изготавливают протезы
кровеносных сосудов, сердечных сосудов, сердечных клапанов, емкости
для хранения крови и сыворотки, упаковку для лекарств и многое
другое.
В пищевой промышленности и бытовой технике фторопласт
используется для облицовки валков для раскатки теста,
антиадгезионных и антипригарных покрытий, для изготовления
уплотнений молочных насосов и насосов для пищевых жидкостей и др.
Фторопласт-4 разрешен для применения в пищевой промышленности
приказом Минздрава СССР № 177 от 23.02.76 г.
Фторопласт-4 хорошо обрабатывается точением, сверлением,
фрезерованием и шлифованием.

Полиамиды (капролон) - скореее всего ГОСТ 10589-97 или ОСТ6-05-425-76, плотность ок.1000 кг/куб.м, прочность при смятии 60-90 МПа, при растяжении - 40-80, ударная вязкоость безз надреза 30-100 МПа, относительное удлинение до 200%,
Фторопласт-4 ГОСТ 10007-80 плотность 1900-2200 кг/куб.м, прочность при растяжении 15-35 МПа, Твердость НВ 30-40 МПа, ударная вязкость не нормируется, относит. удлинение 250-500%
Выпускается марок Т (для толстостенных изделий и трубопроводов), С-для специзделий, П-для электроизоляционной и конденстаорной пленки, ПН для электротехнических изделий повышенной надежности, О - общего назначения и композиции.

Для сравнения, у листового стеклопластика прочность 40-60 МПа.

Текстолит желтый - это стеклотекстолит.