Оценка необходимого количества эпоксидной смолы (по материалам фирм SP Systems , West System , System Three и Progressive Epoxy Polymers)

Перевод & курсив С.Б.

Оценка количества смолы (фирма SP Systems) Источник : SP Guide to Composites с сайта spsystems.com Количество смолы для ламинирования Количество смолы с отвердителем (кг) = S x N x УВВ x ВСС x 1.5* / (1-ВСС) (См. примечание в конце по поводу "*") S = площадь ламината (кв.м) N = Число слоев УВВ = Удельный вес волокна каждого из слоев (г/кв.м) ВСС = Весовое содержание смолы Как правило , для ручного формования применимы такие значения коэффициента ВСС : Стекловолокно - 0.46 Углеволокно - 0.55 Арамидное волокно - 0.61 * Примечание : Из расчета вычета смолы в отходы , остатки в емкостях для смешивания и на инструментах . Данный коэффициент потерь основывается на практическом опыте фирмы SP Systems на различных предприятиях , но подлежит уточнению исходя из конкретных технологий.

Оценка количества смолы ( WEST SYSTEM ) Источник : Estimating Epoxy Amounts , EpoxyWorks 18 Данная формула поможет подсчитать количество смолы , необходимое для пропитки стеклоткани (исходя из соотношения 50 : 50) и нанесения валиком трех слоев смолы для заполнения текстуры ткани . (Случайно или нет , но про впитывание смолы в основу не упомянуто .) Формула учитывает потери смолы в отходы примерно в 15% , однако цифра может меняться в большую или меньшую сторону в зависимости от задачи и конкретной технологии . Смола наносится при комнатной температуре . Объем смолы с отвердителем (гал) = S x [(ВСт x 0.00085)+0.0075] S = Площадь покрытия стеклотканью , кв.футы (ft2) ВСт =Вес стеклоткани , используемой в ламинате , унц./кв.ярд (oz/yd2). Та же формула при переводе в метрическую систему с достаточной точностью выглядит так : Объем смолы с отвердителем (литры) = S x (ВСт + 300) / 980 (м2 и г/м2 соответственно) Для примера рассмотрим швертбот Оптимист: Нос: 322 in2; Транец : 507 in2; Борт х 2 :3784 in2; Днище :3444 in2; Итого : 8057 in2. Делим на 144 :; Итого :; 56 ft2 (5.2 м2). Внутри корпус покрыт одним слоем ткани весом 200 г/м2 (6 oz) с тремя заполняющими покрытиями . Носовой блок оклеен тканью только с одной стороны . Нос :322 in2; Блок : 720 in2; Транец :507 in2; Борт х 2 :3784 in2; Днище :3444 in2. Итого : 8777 in2; Делим на 144 :; Итого :; 61 ft2 (5.7 м2). Считаем снаружи : 56 ft2 [(12 oz/yd2 x 0.00085) + 0.0075] = 0.99 gal То же в метрах и граммах : 5.2 (400 + 300)/980 = 3,71 л Считаем внутри : 61 ft2 [(6 oz/yd2 x 0.00085) + 0.0075] = 0.77 gal То же в метрах и граммах : 5.7 (200 + 300)/980 = 2,91 л Итого 1.76 gal (6,6 л ) смолы с отвердителем

Оценка количества смолы (фирма System Three) Источник : Epoxy Book с сайта systemthree.com Данный материал может служить для примерной оценки необходимого количества смолы. Основную роль при этих оценках играет площадь . Числовые значения представляют мл на кв. метр. Покрытие смолой древесины . Первый и последующие слои мл / м2; ft2 / gal. Фанера хвойных пород; 160; 100; 250; 400. Фанера лиственных пород; 125; 100; 325; 400. Для вертикальных поверхностей без образования подтеков; 80; 80; 500; 500. Оклейка стеклотканью (грунтование , пропитка и заполнение текстуры) мл / м2; ft2 / gal. Ткань весом 140 г/м2; 270; 130; 150; 300. Ткань весом 200 г/м2; 300; 160; 130; 250. Ткань весом 340 г/м2; 400; 240; 100; 170. Биаксиальная лента; 1250; 1000; 32; 40. Склеивание древесины (количество граммов наполнителя на литр смолы с отвердителем для приготовления следующих композиций) г/л; ounce/gal. Аэросил; Волокно; Древ.мука. Тиксотропная жидкость; 35; 25; 105; 4.3; 3.0; 14.0. Жидкая паста; 50; 45; 220; 6.3; 5.8; 29.0. Густая паста; 70; 75; 300; 9.6; 10.1; 40.0. Плотность густой пасты (г/л); 890; 770; 900; 7.4; 6.4; 7.5. Увеличение в объеме , раз; 1,32; 1,53; 1,67. Толщина клеевого шва* Толщина; Консистенция; Хвойная древесина; Лиственная древесина. Высокое давление; 0,2 мм; Тикс.жидк.; 350 мл/м2 0.85 gal/100ft2; 290 мл/м2 0.73 gal/100ft2. Низкое давление; 0,5 мм; Жидк.паста; 530 мл/м2 1.32 gal/100ft2; 480 мл/м2 1.2 gal/100ft2. Обе склеиваемые поверхности пропитываются смолой , после чего смола с добавкой аэросила наносится на одну из поверхностей . Высокое давление подразумевает вакуумную запрессовку , низкое давление включает применение скобок или склеивание под собственным весом . Шпатлевание Для смолы с отвердителем : на литр; на галлон. Микросфера; 130 г/л; 1.1 lbs/gal. Аэросил; 50 г/л; 0.4 lbs/gal. Оценка количества смолы (фирма Progressive Epoxy Polymers) Расход эпоксидной смолы для пропитки различных материалов : Стекломат 25 г/м2; 640 мл/м2. Стекломат 50 г/м2; 1,3 л/м2. Стеклоткань 200 г/м2; 450 мл/м2. Стеклоткань 350 г/м2; 680 мл/м2. Стеклоровинг 600 г/м2; 1 л/м2. Стеклоровинг 800 г/м2; 1,3 л/м2.

Из собственных соображений Неоднократно встречал в литературе и слышал в разговорах вопрос о расходе эпоксидных смол при работе со стеклотканью . То есть обычно вопрос даже не стоИт - всем известно соотношение 50 : 50 (1 :1) . Когда я в самый первый раз взялся за это дело при оклейке стыков фанеры на стрингерах , то тоже попался на эту формулу - "точно" замешанной смолы не хватило , причем не менее чем в два раза . Поскольку в смоле я не был ограничен , то особо не огорчился . Далее при оклейке сравнительно небольших участков я обычно исходил из соотношения 100:50 (2 : 1) и не имел проблем. В процессе работы до меня начало доходить , почему соотношение 50:50 в случае оклейки корпуса является нереальным и последующее чтение литературы только подтвердило догадки . Если в двух словах , то оно скорее всего учитывает только стекловолокно и только смолу , причем в условиях матрицы , а иногда и с применением методов подпрессовки . Если же рассматривать процесс оклейки фанерного (деревянного) корпуса , тут все будет совсем не так . Во-первых , поверхность древесины является пористой и впитывает в себя часть смолы . При грубых подсчетах для свежей сухой древесины 150-200 г/м2 можно забить без лишних сомнений . Эта цифра будет зависеть от пористости основы , вязкости смолы и температуры . В прохладную погоду смола впитывается вяло , зато на солнце уходит как вода в песок. Сам не пробовал , но пишут , что при остывающей древесине этот процесс еще более интенсивен . Лиственные и хвойные породы впитывают по-разному (с пенопластом не работал) . Во-вторых , не учитывается и другая , лицевая сторона ткани . Ведь помимо пропитки собственно волокна , у ткани должна быть закрыта ее текстура , на что требуется дополнительная смола . Как несложно догадаться , при многослойной оклейке нижний слой ткани с закрытой текстурой уже смолу не впитывает и на последующие слои расход будет уже меньше . По поводу цифр , что фигурируют в вышеприведенных материалах . В оригиналах фигурировали футы , ярды , унции , галлоны и т.п. и я их перевел в метрическую систему . Дело было ночью и может я где и наврал , хотя и делал выборочно проверку . Если есть сомнения , то оригинальные формулы и значения я специально оставил рядом , а таблица перевода тут . Обнаружите грубое вранье - дайте знать . С.Б.

Таблица преобразований американских мер в метрические

Длина

1 mil = 0.0254 мм
1 inch = 2.54 см
1 foot = 30.48 см
1 yard = 0.9144 м

Площадь

1 square inch = 6.45 см2
1 square foot = 929 см2
1 square yard = 0.8361 м2

Масса

1 ounce = 28.35 г
1 pound = 0.455 кг

Объем

1 fluid ounce = 29.57 мл
1 cup (8 fl. Oz.) = 237.6 мл
1 quart = 946.4 мл
1 gallon = 3.785 л

Смешанные

1 pound/in2 = 70.31 г/см2
1 pound/gallon = 0.1198 кг/л

Температура

Celsius = 0.555555(Fahrenheit - 32)